附件1：

2015全国混凝土设计大赛
竞赛规则
一、大赛宗旨
    混凝土是最广泛最大宗使用的建筑和土木工程结构材料。混凝土材料的设计对混凝土结构的性能、质量和寿命、混凝土生产成本和施工性能有重大影响，是混凝土技术人员必须掌握的重要技能。为促进混凝土材料设计的创新，提高混凝土材料的设计水平，中国混凝土与水泥制品协会每年举办一届全国混凝土设计大赛（以下简称“大赛”）。通过竞赛，促进混凝土科学与技术知识的学习与掌握、激发创新思维、检验我国混凝土科技人员在材料设计方面的能力与水平。此外，大赛还将起到发现人才、培养人才的作用，促进混凝土材料产业的可持续发展。
二、大赛组织
    本届大赛由中国混凝土与水泥制品协会、中国建筑材料联合会联合主办，中国混凝土与水泥制品协会科技工作委员会、教育与人力资源工作委员会、矿渣混凝土功能材料分会、预拌混凝土分会、外加剂应用技术委员会、中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会、北京建展科技发展有限公司和《混凝土世界》杂志社联合组织。
本届大赛本着“公开、公平、公正”的原则，搭建现场测试竞赛平台。大赛场地设在中国国际混凝土技术与装备展会现场。
大赛成立评审委员会，由专家评委组成，对竞赛结果进行打分评定。大赛成立仲裁委员会，由大赛组委会负责人和专家组成，负责处理异议等事项。
大赛参加人员为预拌混凝土、水泥混凝土制品及相关企业的技术人员以及从事混凝土材料研究的大学和科研院所的科技人员、在校学生。大赛分为企业组、院校组，均以单位名义参赛。不接受企业和高校或研究院所之间联合组队参赛。考虑到现场条件和时间，参赛名额视报名进展情况决定，原则上每个单位出一个参赛队，每个参赛队不超过5人。
三、大赛主题
本届大赛主题为“轻质与高强：基于强度和密度的混凝土配合比设计”。其主旨为：在规定的混凝土密度等级下达到最高强度。本届大赛规定的混凝土密度等级为1600kg/m3。
四、大赛规则
1.参赛混凝土试件及相关材料
每个参赛队应提供：
（1） 尺寸为100×100×100mm的立方体混凝土试件6件。
（2） 配合比设计方案，内容包含设计原理、选材宗旨、计算公式、经济分析等。混凝土组成材料要说明胶凝材料（硅酸盐水泥及矿物掺和料）、骨料（天然或机制的粗骨料、细骨料、陶粒）、水、外加剂（具有减水、引气、保塑、增稠等功能的化学材料）等。混凝土必须含有粗骨料，采用的再生材料要在设计方案中说明。
（3） 混凝土拌和过程和拌和物出机后工作性测试过程的视频。视频时长2～3min即可，画面应显示录制日期、时间或文件有拍摄时间，工作性测试包括坍落度、扩展度，测试方法依据国标《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002，《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002。
（4） 试件养护龄期为28±2（d），成型的试件上必须标明成型日期、编号等标识。
2.试件测试方法
大赛前一天，参赛队应将6块试件送至大赛现场，进行统一水养护。现场测试时，由大赛工作人员随机取出3块试件，擦干表面水，测量试件的几何尺寸，称取质量，计算试件的表观密度，然后进行抗压强度试验，其余试件保留备用。
3.现场测试排序
参赛队试件抗压强度测定与答辩顺序由现场抽签决定。竞赛成绩（测试结果）即时公布，确保大赛过程公开透明。
4.评分细则
本届大赛以现场测试的混凝土试件抗压强度（不进行标准尺寸试件的强度换算）、规定养护条件下混凝土试件表观密度和参赛人员现场答辩情况进行综合评定，由现场专家评审团负责。各项分值计算方法如下：
（1）规定表观密度下的强度密度比值评分（P1）
P1=[（σa÷Va）÷（70÷1600）]×100

σa—试件抗压强度，取3个试件测试值的算术平均值（精确至0.1MPa）。

Va—试件表观密度值（kg/m3），取3个试件密度的算术平均值（精确至1kg/m3）。
（70÷1600）—指定的标准值，即密度等级1600 kg/m3下抗压强度达到70MPa。
（2）密度测试值偏差规定
根据行业标准《轻骨料混凝土结构设计规程》JGJ12-2006，密度等级1600时，干表观密度变化范围1560～1650kg/m3。本届大赛规定，Va＜1560kg/m3或Va＞1650kg/m3，不再进行抗压强度测试，σa视为0。
（3）强度测试值偏差规定
根据国标《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002，如果3个试件的抗压强度测试值中的最大值或最小值中有一个与中间值的差值超过15%，则把最大值和最小值一并舍除，取中间值作为该组试件的抗压强度值；如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%，则强度的试验结果作废，σa视为0。

（4）配合比设计方案及现场答辩评分（P2）
P2最高分值为5分，由现场评委根据参赛队设计方案的科学性、合理性、规范性、经济性、适用性及现场答辩表现给予评价打分。鼓励低碳、绿色的技术创意和方案。
（5）竞赛总成绩（P）

竞赛成绩总分P= P1+P2。 

5. 异议处理
大赛现场测试和评分过程中如果出现争议，由大赛现场评委和中国混凝土与水泥制品协会指定的代表组成的仲裁委员会裁决，该裁决当场生效。
五、大赛授奖
本届大赛设立一等奖（2名）、二等奖（6名）、三等奖（18名）、优秀奖（10名）。此外，另设绿色创意奖（绿色创意奖的授予和数量，由现场评委根据参赛队的配合比设计方案确定获奖者）等奖项。组委会将为获奖者颁发获奖证书，一、二、三等奖的获奖者将获数目不等的现金奖励。
六、报名联系方式
报名联系人
1．中国混凝土与水泥制品协会 程蓓
邮箱：shell.cheng@163.com
电话：010-57811201 
传真：010-57811200
2．《混凝土世界》杂志社 徐曦、张琳
邮箱：chinaconcrete@126.com
电话：010-53369129
传真：010-68483244
3．大赛技术咨询：韩小华

   电话：010-57811428

   邮箱：ellenhan1975@163.com


